| Université Djilali Bounaama Khemis-Miliana Faculté des sciences de la nature et des sciences de la terre Département des sciences de la terre |  | Cycle : 2ème Année Master LMD Spécialité: G.I.G Année universitaire : 2022/2023 Module: Traitement des sols |
| --- | --- | --- |

TD N° 08

Exercice :

Nous voulons étudier l’influence apportée par l’utilisation des additifs minéraux (8% de chaux (C), 20% de pouzzolane naturelle (PN) et leur combinaison 8%C+20%PN) sur plusieurs propriétés géotechniques (cisaillement, gonflement, compressibilité, compression simple et perméabilité) de deux types de sols en vue de leur utilisation comme matériaux de construction dans l’autoroute Est-Ouest, section Khemis Miliana-Chlef, Algérie (Tableau 1). A cet effet, toutes les éprouvettes de sols reconstituées doivent être préparées à la densité sèche maximale (γdmax) et à la teneur en eau optimale (WOPN). En effet, les références de compactage (γdmax, WOPN) des sols naturels traités et non traités ont été déterminées au laboratoire à l’aide de l’essai « Proctor normal (PN) » (Tableau 2).

Tableau 1 : Dimensions géométriques des moules à utiliser pour les essais géotechniques visés.

| N° | Type d’essai à réaliser | Dimensions géométriques des moules utilisés |  | Forme du moule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diamètre (cm) | Hauteur (cm) |  |
| (1) | Cisaillement à la boite de Casagrande | 6.0 | 4.0 | Cylindrique |
| (2) | Compressibilité / Gonflement | 7.0 | 1.5 |  |
| (3) | Compression simple / triaxial | 3.8 | 7.6 |  |
| (4) | Perméabilité | 10 | 20 |  |

Tableau 2 : Références de compactage des deux sols argileux avant et après traitement.

| Nature du sol | Références de compactage |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sans traitement |  | 8% de chaux |  | 20% de PN |  | 8%C+20%PN |  |
|  | γdmax (kN/m3) | WOPN (%) | γdmax (kN/m3) | WOPN (%) | γdmax (kN/m3) | WOPN (%) | γdmax (kN/m3) | WOPN (%) |
| Argile rouge non plastique | 16.91 | 15.30 | 16.20 | 17.39 | 17.10 | 13.80 | 16.00 | 18.20 |
| Argile grise très plastique | 13.82 | 28.29 | 12.90 | 31.10 | 14.30 | 25.80 | 13.61 | 28.20 |

Le travail demandé :

1- Calculer les volumes géométriques (en m3) des moules (1), (2), (3) et (4) qui correspondent aux essais géotechniques optés?

2- Calculer les masses (en gramme, g) de l’eau (mw) et des grains solides (ms) des deux argiles traitées et non traitées pour chacun d’essai géotechnique (1), (2), (3) et (4)?

3- En vérifiant les calculs précédents?

4- Déduire les masses (en gramme, g) des additifs à utiliser pour chaque essai géotechnique et cela pour chaque type de traitement?

Chargé de TD : Dr. H. GADOURI